Таблица   17

Величина зерен и сила черных порохов

по данным  экспертизы  испытательной   комиссии бывш. Охтенских заводов)

|  | Обыкновенный | Отборный |
| --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 1 | № 2 | № 3 |
| Количество зерен в %: меньше 0, 254 мм |  | 3, 7 | 2, 2 |  | 0, 6 | 0, 3 |
| 0, 254—0, 381 мм | — | 19, 0 | 23, 4 | — | 12, 8 | 26, 0 |
| 0, 381—0, 508 » | — | 36, 4 | 38, 2 | — | 25, 0 | 42, 3 |
| 0, 508—0, 762 » | 56, 5 | 40, 9 | 36, 2 | 51, 5 | 60, 9 | 31, 4 |
| 0, 762—1, 27 » | 41, 3 | — | — | 48, 4 | 0, 7 | — |
| больше 1, 27 » | 2, 2 | — | — | 0, 1 |  | — |
| Число зерен в 1 г | 1300 | 4480 | 5160 | 1060 | 2930 | 3350 |
| Заряд пороха в 12-м калибре при снаряде дроби 37, 16 г... | 7, 73 | 6, 58 | 6, 22 | 7, 47 | 6, 76 | 6, 67 |
| Скорость дроби № 1 (№ 3) в 10 м от дульного среза в м/сек | 312 | 310 | 314 | 312 | 313 | 314 |
| Среднее давление в патроннике в атм. | 340 | 390 | 390 | 350 | 330 | 370 |
| Наибольшее давление в патроннике в атм. | 350 | 430 | 400 | 370 | 360 | 430 |
| Коэффициент пересчета К | 1, 17 | 1 | 0, 95 | 1, 1 | 1 | 0, 99 |

Примечание. Дробь твердая диаметром 3, 62 мм, пыжи — прокладка и войлочный — высшего качества 11-го калибра, толщиной 6, 35 мм

Скорость полета дроби диаметром 2, 50мм (№ 7) в 10м от дульного среза ружья будет меньше- не 312 м/сек, а 303, не 310 м/сек, а 301, не 314 м/сек, а 305; не 313 м/сек, а 304. Также следует отметить, что при мягкой дроби с удельным весом 11, 20—11, 30 давления пороховых газов будут меньше на 15% против указанных в таблице.