| Марка пороха | Количество зерен в грамме в шт. | Толщина зерна в мм | Длина зерна в мм | Ширина зерна в мм | Боковая поверхность стороны зерна в мм2 | Полная поверхность зерна в мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средн. | макс. | ми ним. | отьлон. от средн. | средн. | макс. | ми-ним. | отклон. от средн. в % | средн. | макс. | мн- ним | отклон. от средн. в % | средн. | макс. | миним. | отклон. от средн. в % | средн. | макс. | ми-ним. | Отклонение от средн. в % | средн. | макс. | ми-ним. | отклон. от средн. в % |
| 1. «Сокод» выпуска до 1941 г. | 2780 | 2910 | 2690 | + 120 (4,32%) —90 (3,24%) | 0,13 | 0,19 | 0,10 | +46,4 —23,2 | 1,57 | 2,1 | 1,1 | +31,2] —29,3 | 1,58 | 2,0 | 1,4 | +25 -12,5 | 2,42 | 3,20 | 1,76 | +32,2 —27,3 | 5,66 | 7,81 | 4,03 | +38,0 —28,8 |
| 2 «Сокол 5/48 Р» | 3810 | 3870 | 3750 | ±60 (1,57%) | 0,12 | 0,14 | 0,10 | ±16,7 | 1,41 | 2,1 | 1,2 | +49,7 14.2 | 1,36 | 1,6 | 1,1 | + 17,7 —19,1 | 1,92 | 3,15 | 1,43 | +64 —26 | 4,51 | 7,28 | 3,32 | +61,4 —26,4 |
| 3. «Кречет» (П-85) | 2130 | 2260 | 2000 | ±130 (6,11%) | Диаметр | ±22,2 —11,1 | 1,39 | 2,2 | 0,9 | +57.2 -35-7 | 1.36 | — | — | — | — | 3,96 | 7,60 | 2,26 | +92 —42,9 | 5,26 | 17,10 | 3,31 |
|  |  |  |  |  | 0,91 0,26 | 1,10 0,29 | 0,80 0,23 | 11,5 | 1,64 | 1,8 | 1,8 | +12.5 -6.3 | 1,60 | 1,7 | 1,5 | ±6,3 | 2,63 | 2,88 | 2,25 | +9,5 —14,5 | 6,93 | 7,80 | 5,88 | + 12,8 —15,2 |
| 4. Эталон — дробовый пластинчатый | 1590 | 1630 | 1550 | ±40 (2,52%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размерные характеристики валовых образцов дробовых порохов, полученных в результате испытаний

Таблица  24