Таблица  34

Характеристика жесткости  различной   дроби по данным

испытательной   комиссии   бывш. Охтенских   пороховыхзаводов (Данные таблицы были подтверждены в 1947 г. опытами коллектива сотрудников испытательной станции стенда ВЦСПС — К. Г. Петровым, И Я. Ольдбергом, О. А. Константиновым и Н. А. Дементьевым.)

| № Дроби | Д робь московского завода Торбек (уд. вес 11,05) | Дробь петербургского завода Растеряева (уд. вес 1 1,30) |
| --- | --- | --- |
|  | Вес дробины в г. | Диаметр дробины в мм | Диаметр той же дробины после нагрузки 0,5 кг на 1 см2 | Показатель твердости | Вес дробины в г. | Диаметр дробины в мм | Диаметр той же дробины после нагрузки 0,5 кг на 1 см2 | Показатель твердости |
| 1 | 0,343 | 3,86 | 3,19 | 0,83 | 0,521 | 4,41 | 1,79 | 0,41 |
| 2 | 0,287 | 3,62 | 3,15 | 0,87 | 0,436 | 4,13 | 1,69 | 0,41 |
| 3 | 0,238 | 0,41 | 2,94 | 0,86 | 0,434 | 4,07 | 1,72 | 0,42 |
| 4 | 0,186 | 3,19 | 2,82 | 0,88 | 0,348 | 3,83 | 1,56 | 0,41 |
| 5 | 0,141 | 2,90 | 2,38 | 0,82 | 0,342 | 3,73 | 1,60 | 0,43 |
| 6 | 0,085 | 2,38 | 2,05 | 0,82 | 0,266 | 3,52 | 1,46 | 0,42 |
| 7 | 0,073 | 2,30 | 2,03 | 0,88 | 0,202 | 3,24 | 1,39 | 0,43 |
| 8 | 0,059 | 2,14 | 1 90 | 0,89 | 0,197 | 3,17 | 1,35 | 0,43 |
| 9 | 0,040 | 1,78 | 1,58 | 0,89 | 0,151 | 2,95 | 1,29 | 0,44 |
| 10 | 0,026 | 1,60 | 1,43 | 0,89 | 0,113 | 2,60 | 1,12 | 0,43 |
| 11 | 0 018 | 1,40 | 0,76 | 0,54 | 0,076 | 2,32 | 1,06 | 0,46 |
| 12 | 0,012 | 1,08 | 0,93 | 0,86 | 0,050 | 1,94 | 0,94 | 0,49 |
| 0 | 0,417 | 4,04 | 3,02 | 0,75 | 0,636 | 4,75 | 2,04 | 0,43 |
| 00 | 0,522 | 4,33 | 2,2h | 0,51 | 0,764 | 4,96 | 2,18 | 0,44 |
| 000 | 0,567 | 4,60 | 2,94 | 0,64 | 1,018 | 5,53 | 2,38 | 0,43 |