Таблица 65

Количество дробин в снарядах определенного веса (уд вес дроби 11, 0-11, 1; твердая)

| Вес в г | Номер дроби и диаметр дробин в мм |
| --- | --- |
|  | № 1 4, 00 | № 2 3, 75 | № 3 3. 50 | № 4 3, 25 | № 5 3, 00 | № 6 2, 75 | № 7 2, 50 | № 8 2, 25 | № 9 2, 00 |
| 10 | 27 | 32 | 39 | 50 | 62 | 82 | 107 | 153 | 207 |
| 20 | 54 | 64 | 78 | 100 | 125 | 164 | 214 | 306 | 414 |
| 30 | 80 | 96 | 118 | 150 | 188 | 246 | 321 | 460 | 621 |